# Musterleistungsverzeichnis für das Kunststoffrohr Ultra Rib 2 PP SN10

| m | Abwasserkanalrohr U2EM aus Polypropylen (PP-B Typ 2), als homogenes, rippenverstärktes Vollwandrohr mit heller, glatter Rohrinnenoberfläche gemäß DIN EN 13476-3, ungeschäumt und ungefüllt, mit angeformter Muffe und einem Dichtring je Muffe, Verbindung bis 2,4 bar geprüft. Ringsteifigkeit > SN 10 nach DIN EN ISO 9969. Farbe außen: Rotbraun, Farbe innen: Weiß, Mindestwanddicke im Wasserwandweg 3,0 mm, Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: Ultra Rib 2 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610 (davon abweichend kann für die Seitenverfüllung und Überdeckung für Material mit abgestufter Körnung ein Größtkorn von 45 mm und für gebrochene Baustoffe ein Größtkorn von 20 mm eingesetzt werden) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen. Hersteller: Fabrikat: DN 150 ( DN 200 ( DN 250 ( DN 300 ( DN 400 ( DN 500 ( Baulänge 2 m ( Baulänge 3 m ( Baulänge 5 m ( |
| --- | --- |

| St | Abzweig U2EA/U2-45° aus Polypropylen (PP-B Typ 2) gemäß DIN EN 13476, mit allseitiger Steckmuffe für den Anschluß an Ultra Rib 2 Spitzende, einschließlich eines Dichtringes pro Muffe, Farbe außen: Rotbraun, Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: Ultra Rib 2 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 150/150-45° ( DN 200/150-45° ( DN 200/200-45° ( DN 250/150-45° ( DN 250/250-45° ( DN 300/150-45° ( DN 300/300-45° ( DN 400/150-45° ( DN 400/200-45° ( DN 500/150-45° ( DN 500/200-45° ( |
| --- | --- |

| St | Abzweig U2EA/KG-45° aus Polypropylen (PP-B Typ 2) gemäß DIN EN 13476, mit allseitiger Steckmuffe für den Anschluß an KG-Spitzende gemäß DIN 19534, einschließlich eines Dichtringes pro Muffe, Farbe außen: Rotbraun, Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: Ultra Rib 2 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 150/150-45° ( DN 200/150-45° ( DN 250/150-45° ( DN 300/150-45° ( DN 400/150-45° ( DN 500/150-45° ( |
| --- | --- |

| St | Bogen U2B aus Polypropylen (PP-B TYP 2) gemäß DIN EN 13476, mit allseitiger Steckmuffe für den Anschluß an Ultra Rib 2 Spitzende, einschließlich eines Dichtringes pro Muffe, Farbe außen: Rotbraun, Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: Ultra Rib 2 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 150-7,5° ( DN 150-15° ( DN 150-30° ( DN 150-45° ( DN 200-7,5° ( DN 200-15° ( DN 200-30° ( DN 200-45° ( DN 250-7,5° ( DN 250-15° ( DN 250-30° ( DN 250-45° ( DN 300-7,5° ( DN 300-15° ( DN 300-30° ( DN 300-45° ( DN 400-7,5° ( DN 400-15° ( DN 400-30° ( DN 400-45° ( DN 500-7,5° ( DN 500-15° ( DN 500-30° ( DN 500-45° ( |
| --- | --- |

| St | Überschiebmuffe U2U aus Polypropylen (PP-B TYP 2) gemäß DIN EN 13476, zur Verbindung von zwei Ultra Rib 2 Spitzenden, einschließlich eines Dichtringes pro Muffe, Farbe außen: Rotbraun, Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: Ultra Rib 2 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 150 ( DN 200 ( DN 250 ( DN 300 ( DN 400 ( DN 500 ( |
| --- | --- |

| St | Doppelmuffe U2MM aus Polypropylen (PP-B TYP 2) gemäß DIN EN 13476, zur Verbindung von zwei Ultra Rib 2 Spitzenden, mit allseitiger Steckmuffe, einschließlich eines Dichtringes pro Muffe, Farbe außen: Rotbraun, Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: Ultra Rib 2 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 150 ( DN 200 ( DN 250 ( DN 300 ( DN 400 ( DN 500 ( |
| --- | --- |

| St | Reduzierung U2R/U2 aus PP gemäß DIN EN 13476, mit einseitiger Steckmuffe für den Anschluß an Ultra Rib 2 Spitzende, einschließlich 1 Stück Dichtring, Farbe: Rotbraun, Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: Ultra Rib 2 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 200/150 ( DN 250/200 ( DN 300/250 ( DN 400/300 ( DN 500/400 ( |
| --- | --- |

| St | Schachtfutter bzw. Mauerdurchführung U2S aus Polypropylen (PP-B TYP 2) DIN EN 13476, mit einseitiger Steckmuffe für den Einbau in aufgehenden Wänden von Schächten und Gebäuden, einschließlich eines Dichtringes pro Muffe, Farbe außen: Rotbraun, Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: Ultra Rib 2 oder gleichwertiger Art, liefern und einbauen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 150, 96 mm lang ( DN 200, 115 mm lang ( DN 250, 130 mm lang ( DN 300, 150 mm lang ( DN 400, 187 mm lang ( DN 500, 216 mm lang ( |
| --- | --- |

| St | Muffenstopfen U2-M aus Polypropylen (PP-B TYP 2) gemäß DIN EN 13476, zum Verschließen von Muffen des Ultra Rib-2-Rohres, Farbe außen: Rotbraun, Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: Ultra Rib 2 oder gleichwertiger Art, liefern und einbauen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 150 ( DN 200 ( DN 250 ( DN 300 ( DN 400 ( DN 500 ( |
| --- | --- |

| St | Dichtring U2D aus SBR gemäß EN 681-1, für Verbindungen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 150 ( DN 200 ( DN 250 ( DN 300 ( DN 400 ( DN 500 ( |
| --- | --- |

| St | Anschlußstück UR/KG-E aus PP für den Anschluß an ein KG-Rohrschaftende, einschließlich eines Ultra Rib 2-Dichtringes, liefern und einbauen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 150 ( DN 200 ( DN 250 ( DN 300 ( DN 400 ( |
| --- | --- |

| St | Anschlußstück UR/KG-M aus PP, für den Anschluß an eine KG-Muffe, einschließlich eines Dichtringes Ultra Rib 2-Dichtringes, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 150 ( DN 200 ( DN 250 ( DN 300 ( DN 400 ( |
| --- | --- |

| St | Übergangskupplung U2/STG für den Übergang von Ultra Rib-2-Rohren auf ein Steinzeug-Rohrschaftende (Normallastreihe), einschließlich Ausgleichsring, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 150 ( DN 200 ( DN 250 ( DN 300 ( DN 400 ( DN 500 ( |
| --- | --- |

| St | Übergangskupplung U2/STG für den Übergang von Ultra Rib-2-Rohren auf ein Steinzeug-Rohrschaftende (Hochlastreihe), einschließlich Ausgleichsring, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 200 ( DN 250 ( DN 300 ( DN 400 ( DN 500 ( |
| --- | --- |

| St | Übergangskupplung U2/Guss für den Übergang von Ultra Rib-2-Rohren auf ein Guss-Rohrschaftende, einschließlich Ausgleichsring, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 150 ( DN 200 ( DN 250 ( DN 300 ( DN 400 ( DN 500 ( |
| --- | --- |

| St | Übergangskupplung U2/Beton für den Übergang von ultra rib-2-Rohren auf ein Betonrohr-Schaftende nach DIN 4032, einschließlich Ausgleichsring, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 300 ( DN 400 ( DN 500 ( |
| --- | --- |